[image: image1.png]3662 Fs
— * sample meteorite petit grain blanc

ca

kev



[image: image2.png]Phi—Rho-Z Hethod, variable-width filter

Sanple /export/hone/imix/tenporaire.dir//sanple.spt

20.00 ket
35.00 degrees

Accelerating Voltage:
Takeoff Angle:

Library for systen standards: /inix/spectra/Tenoins_Synergie.dir/20kV.dir

Eln Rel. K Z A F ZAF  Norm wt¥ Atomic % At prop Line
Fe 0.1593  0.933 1.169 1.0915  17.39 1915 0.69 K line
0 0l0000 0763 4.272 30255 * 000 0.00  0.00 K line
Si 0.01% 0846 2.707 2.275 445 975 0.35 K line
Al 0l0085 0865 3.763 312420 12 484 007 K line
Na 0.0080 0845 6.285 5.3053 23 11133 041 K line
Mg 0.0000 0833 5.229 413449 * 000 000 000 K line
Ca 0.0142 0.8 1.207 09943 141 217 008 K line
Ba 0.5188  1.109 0,383 1.0787 5.9 25.07  0.90 L line
s 003 o085 1.727 1463  14.44 27.70 1.0 K Tine
Total 100.00 100.01  3.60

* user supplied value(s)
Goodness of Fit  2.20

WARNING:Residual peak at approxinately 1802 ev

Intensity

25268
14719
1220
774
63

0
4807
37779
29479




